## Slide 1: LCWS 2023
Development of Nb3Sn Acceleration Cavity Using Electroplating Method
May 16th, 2023
Akita Chemical Industry Co., Ltd. Technical section Ryo Takahashi

## Slide 2
Company name: Akita Chemical Industry Co., Ltd. Representative: Yasuyuki Tanno Address: Idojiri 81, Hirasawa, Nikaho-shi, Akita Date established: February 17,1972 Capital: 12million yen Employees: 99 Location: Head Office Factory, Technical Center - Nikaho-shi, Akita Nishime Plant - Yurihonjo-shi, Akita Yokote Plant - Yokote-shi, Akita Affiliates: Nishina Industry Co., Ltd. (Saitama-shi, Saitama) Tsuruoka Plating Industry Co., Ltd. (Tsuruoka-shi, Yamagata)
Business: Metal parts surface treatment - Electroless nickel plating (Fe, SUS, Al) - Automatic zinc plating - SUS electrolytic polishing, chemical polishing - SUS pickling, aluminum chemical treatment - Anodizing - We also offer other surface treatment services.
Akita Chemical Industry Co., Ltd.
Tsuruoka Plating Industry Co., Ltd.
Nishina Industry Co., Ltd.
Nishime Plant
Yokote Plant
Company Overview

## Slide 3
SUS Electrolytic Polishing Plant
SUS electrolytic polishing plant
Can handle small to very large products.
One of the largest tank capacities in Japan. Capable of processing up to 11 tons in weight.
Cleaning building
Capable of processing up to 20 tons.
High pressure cleaning - 5Mpa, 7Mpa, 10Mpa, 14Mpa
Notes: （スライド2） 秋田化学の得意分野…大型の製品に対する処理 電解研磨工場の浴量は国内最大級で、重量１１トンまでの製品の処理が可能。また容量26,000Lの国内最大の酸処理槽も有する また洗浄専用棟では最大２０トンの製品の処理が可能であり、5Mpa、7Mpa、10Mpa、14Mpaの高圧洗浄機を用意

## Slide 4
Tohoku ILC Promotion Council Documents Guideline Series 2
Cryomodule
Theoretical performance of Nb3Sn superconducting cavities
Superheating critical field Nb: 240 mT Nb3Sn: 450 mT
◎The maximum acceleration gradient can be approximately doubled.
Superconductive transition temperature Nb: 9.2 K Nb3Sn: 18.3 K
◎It will be possible to operate at 4.2 K instead of 2 K.
Nb
Nb3Sn
・Short cavity
・Low load operation
・No He cooling system is needed.
A compact, inexpensive, and low operating cost superconducting accelerator system with a small refrigerator will be realized.
It is expected to be applied not only to ILC but also to industrial and medical fields.
Background -Nb3Sn Superconducting Films-
Superconducting acceleration cavity
Notes: （スライド3）
現在行っている開発の背景
・ILCの性能向上、コスト低減のためNb以上の超伝導特性を持つNb3Snを導入
・Nb空洞内壁にNb3Sn膜を生成する技術の確立を目指す
理論的な説明：
Nb3Snは従来のNbと比べ、過熱臨界磁場（Hs, superheating field）が約2倍となっている。
Nbのμ0Hs: 240mT、Nb3Snのμ0Hs: 450mT
超伝導加速空洞の性能指標の一つである加速勾配（Eacc、単位長さ当たりの粒子を加速させる力）は究極的にHsにより制限される→加速勾配が2倍になる
またNb3Snの超伝導転移温度TcはNbの約2倍であるため、2KでのNb製空洞のQ値（高周波エネルギーの損失の少なさを示す）をNb3Snでは4Kで達成できる
NbのTc: 9.2K、Nb3SnのTc: 18.3K

## Slide 5
Realization of Nb3Sn superconducting cavities that can be operated at 4K KEK Hayano 2019.10.21
Sn thermal diffusion method：Used in Nb3Sn cavity studies around the world.
Thermal treatment at temperatures of 930℃ or higher is required.
It is difficult to diffuse tin uniformly over the inner surface of a cavity with complex geometry.
Sn Thermal Diffusion Method
Notes: （スライド4）

## Slide 6
Chart: Times (h)
| 0 | 0 | 48 | 48 | 58 | 58 | 82 | 82
 | 0 | 200 | 200 | 458 | 458 | 700 | 700 | 0
Cu/Sn/Cu multilayer film is formed on Nb substrate by electroplating.
Multi-stage thermal treatment produces Nb3Sn/Cu-Sn layers.
・Phase 1 ：Diffusion of the Sn and Cu layers starts. ・Phase 2 ：A liquid Sn phase is formed and diffusion with Cu begins. ・Phase 3 ：Nb3Sn layer is formed.
Treatment to remove the unwanted bronze layer on the top surface.
Temperature profile of the thermal treatment process.
Process of Nb3Sn film formation
Results of the study (as of 2021)
☆The conditions for multilayer film formation by plating were established.
☆The conditions of the first stage of thermal treatment were established. ・Times: 48h ・Film thickness composition: Cu/Sn/Cu: 2/5/2 (μm)
Plating process: Good uniformity of film thickness when forming films on complex shapes.
Bronze method: It is effective in lowering the thermal treatment temperature.（930℃➡700℃）
Reference paper : H. Ito et al., Proceedings of the 17th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, September 2 - 4, 2020
Formation of Nb3Sn Superconducting Film
Notes: （スライド5）
図：（ブロンズ法、メッキ法による）Nb3Sn成膜の流れ
①Nb基板上にCu-Sn-Cu 3層積層構造を電気メッキで形成
②温度を段階的に上昇させてアニール処理を行いNb3Sn層とブロンズ層を生成
③表層の余分なブロンズ層をエッチング除去、表面をNb3Snにする
検討内容
令和3年までの成果：熱処理の第1段階におけるブロンズ層形成プロセスについて、Cu/Sn/Cu各層の膜厚と熱処理時間の最適化

## Slide 7
Multilayer Film Formation by Plating
Process | Processing solution
Alkaline degreasing | Caustic soda-based solution
Electrolytic degreasing | Cyanide-free Electrolytic Degreasing Agent
Activation | Diluted hydrochloric acid
Process | Processing solution
Seed Cu | Pyrophosphoric acid Copper
Sn | Organic acid Tin
Cover Cu | Pyrophosphoric acid Copper
Pre-treatment Process
Plating Process
Seed Cu layer: 2μm Sn layer: 5μm Cover Cu layer: 2μm
Target thickness
Appearance after plating
Substrate: RRR >300 Nb (Residual Resistance Ratio)
Size : 75×25×t3 mm
RRR Nb
Cover Cu
Seed Cu
Sn
Notes: （スライド6）
メッキ処理工程（前処理→Cu/Sn/Cu 3層メッキ）
表：前処理、メッキ工程
図：作成した試料の外観

## Slide 8
メッキ法による多層膜形成
工程 | 処理液
アルカリ脱脂 | 苛性ソーダベース溶液
電解脱脂 | ノーシアン電解脱脂剤
活性化 | 塩酸（希釈）
工程 | 処理液
シードCu | ピロ銅
Sn | 有機酸スズ
カバーCu | ピロ銅
前処理工程
メッキ工程
シードCu層: 2μm
Sn層: 5μm
カバーCu層: 2μm
目標膜厚
No. 914-1
メッキ後外観
基板: RRR (残留抵抗比)>300 Nb サイズ: 75 ×25 × t3 mm
RRR Nb
カバーCu
シードCu
Sn
Notes: メッキ処理工程（前処理→Cu/Sn/Cu 3層メッキ）
表：前処理、メッキ工程
図：作成した試料の外観

## Slide 9
Thermal treatment conditions
Temperatures
① 214 ℃, 48 hours ② 458 ℃, 10 hours ③ 700 ℃, 24 hours
Atmosphere Vacuum below 1×10-3 Pa
Rate of temperature rise Approx. 10 ℃/min
Chart: Time (h)
| 0 | 0 | 48 | 48 | 58 | 58 | 82 | 82
 | 0 | 214 | 214 | 458 | 458 | 700 | 700 | 0
Formation of Nb3Sn superconducting film
Temperature profile of thermal treatment
Cross-sectional SEM image after thermal treatment
Cu-Sn
Nb-Sn
RRR Nb
Thermal Treatment
214℃ 48 hours
458℃ 10 hours
700℃ 24 hours
Sample No. AN02b_a
Notes: （スライド7）
熱処理プロセス: 先に示したように、Cu/Sn/Cu 3層メッキを施した試料に熱処理を行い、Nb3Sn層を形成する 熱処理条件と温度プロファイルを示す
熱処理後の試料の断面像: Nb基板上にNb-Sn化合物とCu-Sn合金の層が形成されている

## Slide 10
Solution ：Sulfuric acid perhydrate-based Temperature: 23-24°C
Stirring: By stirrer device
Bronze removal
Treatment conditions
Samples
Sample No. | Time | Cu(at%) | Nb/Sn | Analytical method
928-1 | 10 min. | 0.37 | 3.60 | EDS
 |  | 0 | 2.13 | XPS
928-2 | 20 min. | 0.74 | 3.35 | EDS
 |  | 0 | 1.61 | XPS
AN02b_3 | Approx. 60 min. | 0.44 | 3.35 | EDS
AN02b_4 |  | 0 | 1.26 | XPS
Cu residue on film after bronze removal
Removal of the bronze layer was confirmed at all treatment times.
Removal of Bronze Layer
Formation of Nb3Sn superconducting film
Notes: （スライド8） ブロンズ層除去について 再表面のブロンズ層を、硫酸加水系溶液により除去する。
処理の際の各条件を示す。
また、表にブロンズ層除去後の薄膜のCu残渣を示す。エネルギー分散形X線分光法（EDS） X線光電子分光法（XPS）により、Nb-Sn化合物層の表面にブロンズの残渣がないことが確認できた。

## Slide 11
Nb-Sn
Nb
10μm
Nb-Sn phase diagram
Photograph of cross section of a sample with Nb-Sn film formation
Compositional ratios by EPMA analysis
Nb : Sn = 3.3~4.1 : 1
The Nb-Sn phase diagram shows that the main composition ratios are 3:1、6:5、and 1:2
→ The Nb-Sn film is presumed to be Nb3Sn.
Composition of Nb-Sn Film
Sample No. AN02b_⑤
Notes: （スライド9）図 は Nb 基板上に生成された Nb-Sn 化合物膜の断面写真 である． 電子プローブ マイクロアナライザー 分析により、Nb-Sn化合物膜のNb:Sn の組成比は 3.3 ～4.1:1 であった。→の相図 より Nb-Sn化合物の組成は 3:1，6:5，1:2 が主であ あることを考えると、分析による組成比に最も近い Nb3Sn が形成できたものと推測される．

## Slide 12
The electrical resistance was measured by the 4-terminal method and the superconducting transition temperature was evaluated.
（Sample: 914-1-2）
The transition temperature is 17.7 K
The value is close to the theoretical value for Nb3Sn (18.3 K).
Variation of electrical resistance of Nb3Sn samples as a function of temperature
Superconductivity Properties of Nb-Sn Films
Notes: （スライド10） 図は温度による電気抵抗の変化を示す。転移温度を測定した結果17.7 Kであり、Nb3Snの理論値 18.3 K に近い値が得られた

## Slide 13
Set in annealing equipment
・前処理後、Cu/Sn/Cu 3層めっきを行った
目標膜厚 シードCu: 2μm/ Sn:5μm/ バリアCu: 2μm
 | シードCu | Sn | バリアCu
薬液 | ピロ銅 | 有機酸 Sn | ピロ銅
Dk (A/dm2) | 1.0 | 1.0 | 1.0
電流 (A) | 3.4 | 3.4 | 3.4
時間（分） | 10 | 9 | 10
温度（℃） | 55 | 40 | 55
電圧（V） | 2.7 | 2.8 | 2.9 - 3.0
Cu plating
Sn plating
流量: 10.0L/min
Chart: アニール時間（h）
| 0 | 0 | 48 | 48 | 58 | 58 | 82 | 82
 | 0 | 200 | 200 | 458 | 458 | 700 | 700 | 0
めっき後Nb空洞の熱処理を行った
①200℃ 48時間 ②458℃ 10時間 ③700℃ 24時間
真空炉: PQ-34/22/42（株式会社IHI機械システム）
熱処理工程は小林工業株式会社様へ依頼
アニールレシピ
熱処理後、表面に形成されたと 想定されるブロンズ層の除去を行った
薬液：硫酸過水系溶液 時間：10分 液温：25℃（室温27℃）
Removal of bronze layer
Inner surface after bronze removal
エッチング
Nb3Sn Film Formation in a Single Cell Cavity
Notes: （スライド11）
ブラスト完了後、表面に残ったブラストメディア除去のための清浄化処理、空洞の外側とフランジ接続面のマスキング、またメッキ前処理を行ったあと、Cu/Sn/Cuの3層メッキを行った。 メッキの膜厚にばらつきが出ないようにするため、電流密度を下げた。 空洞へのメッキ完了後、レシピに沿ってアニールを行った。200℃48時間→458℃10時間→700℃24時間。 アニール完了後、表面に形成されていると考えられるブロンズ層の除去を硫酸過水系溶液を用いて行った。処理は空洞内面のみに溶液を満たして行った。

## Slide 14
Diagram of the plating system on the inner surface of the acceleration cavity
○The concept of the equipment design is to perform plating while circulating the solution only inside the cavity by means of a pump.
Diagram of electrode in acceleration cavity
○The cavity has a bowl-shaped bulge in the center, and the electrodes must be designed accordingly to ensure uniform plating of the curved shape.
Development of Plating Equipment for Acceleration Cavities
Notes: （スライド12） ああ ああ ああ